ЗМІСТ

Update field in Word.

- Розрахунок опору паропроникненню огороджуючої конструкції згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-192:2013.

  - Розрахунок опору паропроникненню. Цегляна стіна з мінеральною ватою.

Визначимо опір паропроникненню фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

    - Опір теплопередачі Rs огороджуючої конструкції визначено згідно з формулою ([посилання недоступне: 4002]). Коефіцієнти тепловіддачі визначено згідно з формулою ([посилання недоступне: 4001])

    - Визначимо опір теплопередачі в площинах на межі шарів:

x1=0.02м; λр1=0.7Втм·K

|  | R1=d1λр1=0.020.7=0.02857 м2·KВт | (1) |
| --- | --- | --- |

де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр1 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

x2=0.4м; λр2=0.7Втм·K

|  | R2=d1λр1+d2λр2=0.020.7+0.380.7=0.571 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр2 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

x3=0.41м; λр3=0.76Втм·K

|  | R3=d1λр1+d2λр2+d3λр3=0.020.7+0.380.7+0.010.76=0.585 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр3 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

x4=0.59м; λр4=0.05Втм·K

|  | R4=d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4=0.020.7+0.380.7+0.010.76+0.180.048=4.335 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3, λр3 - те саме, що у формулі (3); d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр4 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

x5=0.6м; λр5=0.76Втм·K

|  | R5=d1λр1+d2λр2+d3λр3+d4λр4+d5λр5=0.020.7+0.380.7+0.010.76+0.180.048+0.0050.76=4.341 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3, λр3 - те саме, що у формулі (3); d4, λр4 - те саме, що у формулі (4); d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр5 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

    - Визначимо опори паропроникненню кожного шару і конструкції в цілому згідно з формулами (3), (4) ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Коефіцієнт паропроникності беремо згідно з табл. А.1 ДСТУ 9191:2022

При x1=0.02 м

|  | Re1=d1δ1=0.020.098=0.2041 м2·год·Памг | (6) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x2=0.4 м

|  | Re2=d1δ1+d2δ2=0.020.098+0.380.11=3.659 м2·год·Памг | (7) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x3=0.41 м

|  | Re3=d1δ1+d2δ2+d3δ3=0.020.098+0.380.11+0.010.09=3.77 м2·год·Памг | (8) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x4=0.59 м

|  | Re4=d1δ1+d2δ2+d3δ3+d4δ4=0.020.098+0.380.11+0.010.09+0.180.38=4.243 м2·год·Памг | (9) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x5=0.6 м

|  | Re5=d1δ1+d2δ2+d3δ3+d4δ4+d5δ5=0.020.098+0.380.11+0.010.09+0.180.38+0.0050.09=4.299 м2·год·Памг | (10) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - те саме, що у формулі (9); d5 - те саме, що у формулі (5); δ5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Теплопровідність λ, | Тепловий опір R | Коеф. паропроникності δ | Опір паропроникненню Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | Вт/(м*K) | (м²K)/Вт | мг/(м*год*Па) | м2*год*Па/мг |
| 1 | Розчин складний (пісок, вапно, цемент) | 0.02 | 0.7 | 0.02857 | 0.098 | 0.2041 |
| 2 | Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3 | 0.38 | 0.7 | 0.571 | 0.11 | 3.659 |
| 3 | Розчин цементно-піщаний | 0.01 | 0.76 | 0.585 | 0.09 | 3.77 |
| 4 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3 | 0.18 | 0.048 | 4.335 | 0.38 | 4.243 |
| 5 | Розчин цементно-піщаний | 0.005 | 0.76 | 4.341 | 0.09 | 4.299 |

    - Опір паропроникненню конструкції в цілому:

|  | Res=d1δ1+d2δ2+d3δ3+d4δ4+d5δ5=0.020.098+0.380.11+0.010.09+0.180.38+0.0050.09=4.299 м2·год·Памг | (11) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - те саме, що у формулі (9); d5 - те саме, що у формулі (5); δ5 - те саме, що у формулі (10).