ЗМІСТ

Update field in Word.

- Оцінка тепловологісного стану конструкції згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-192:2013.

  - Розрахунок термічного опору. Тришарова стіна з облицювальною цеглою.

Визначимо термічний опір фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ 9191:2022.

    - Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.495 м. Кількість шарів конструкції - 3.  Шар №1 Цегляна кладка з керамічної порожнистої цегли з густиною 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині та товщиною 0.250 м.  Шар №2 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 30 кг/м3 та товщиною 0.120 м.  Шар №3 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.125 м.

Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції

    - Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - багатоквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

    - Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.

    - Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:

|  | hsi=8.7Втм2·К hse=23Втм2·К | (1) |
| --- | --- | --- |

    - Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:

|  | Rs=1hsi+d1λр1+d2λр2+d3λр3+1hse=18.7+0.250.81+0.120.044+0.1250.64+123=3.39 м2·KВт | (2) |
| --- | --- | --- |

де hsi, hse, див. п. 1; d1, d2, d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1, 1, 1; λр1, λр2, λр3 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1, 1, 1.

    - Оцінка тепловологісного стану конструкції. Тришарова стіна з облицювальною цеглою.

Оцінку тепловологісного стану конструкції виконуємо згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-192:2013.

      - Розподіл температур по товщині конструкції  виконуємо згідно з ф. (5) ДСТУ Б В.2.6-192:2013.Розрахункові значення температури та відносної вологості внутрішнього повітря визначаємо згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021

θint=20°С; φint=55%

      - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря в січні для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

Таблиця №1.1. Середньомісячні значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря для м. Київ

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -4.7 | -3.6 | 1 | 9 | 15.2 | 18.3 | 19.8 | 19 | 13.9 | 8.1 | 1.9 | -2.5 |
| Відносна вологість, % | 83 | 79 | 74 | 66 | 62 | 68 | 69 | 68 | 74 | 77 | 84 | 85 |

      - Опір теплопередачі Rs огороджуючої конструкції визначено згідно з формулою (2). Коефіцієнти тепловіддачі визначено згідно з формулою (1)

      - Визначимо опір теплопередачі в площинах на межі шарів:

x1=0.25м; λр1=0.81Втм·K

|  | R1=d1λр1=0.250.81=0.3086 м2·KВт | (3) |
| --- | --- | --- |

де d1, λр1 - те саме, що у формулі (2).

x2=0.37м; λр2=0.04Втм·K

|  | R2=d1λр1+d2λр2=0.250.81+0.120.044=3.036 м2·KВт | (4) |
| --- | --- | --- |

де d1..d2, λр1..λр2 - те саме, що у формулі (2).

x3=0.49м; λр3=0.64Втм·K

|  | R3=d1λр1+d2λр2+d3λр3=0.250.81+0.120.044+0.1250.64=3.231 м2·KВт | (5) |
| --- | --- | --- |

де d1..d3, λр1..λр3 - те саме, що у формулі (2).

      - Визначимо опори паропроникненню кожного шару і конструкції в цілому згідно з формулами (3), (4) ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Коефіцієнт паропроникності беремо згідно з табл. А.1 ДСТУ 9191:2022

При x1=0.25 м

|  | Re1=d1δ1=0.250.1089325=2.295 м2·год·Памг | (6) |
| --- | --- | --- |

де d1 - те саме, що у формулі (2); δ1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x2=0.37 м

|  | Re2=d1δ1+d2δ2=0.250.1089325+0.120.4460967=2.564 м2·год·Памг | (7) |
| --- | --- | --- |

де d1..d2 - те саме, що у формулі (2); δ1 - те саме, що у формулі (6); δ2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

При x3=0.49 м

|  | Re3=d1δ1+d2δ2+d3δ3=0.250.1089325+0.120.4460967+0.1250.1385809=3.466 м2·год·Памг | (8) |
| --- | --- | --- |

де d1..d3 - те саме, що у формулі (2); δ1 - те саме, що у формулі (6); δ2 - те саме, що у формулі (7); δ3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

Таблиця №1.2. Характеристики матеріалів шарів конструкції

| № | Назва шару | Товщина, | Теплопровідність λ, | Тепловий опір R | Коеф. паропроникності δ | Опір паропроникненню Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) | Вт/(м*K) | (м²K)/Вт | мг/(м*год*Па) | м2*год*Па/мг |
| 1 | Цегляна кладка з керамічної порожнистої цегли ρ=1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині | 0.25 | 0.81 | 0.3086 | 0.1089325 | 2.295 |
| 2 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=30 кг/м3 | 0.12 | 0.044 | 3.036 | 0.4460967 | 2.564 |
| 3 | Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3 | 0.125 | 0.64 | 3.231 | 0.1385809 | 3.466 |

      - Опір паропроникненню конструкції в цілому:

|  | Res=d1δ1+d2δ2+d3δ3=0.250.1089325+0.120.4460967+0.1250.1385809=3.466 м2·год·Памг | (9) |
| --- | --- | --- |

де d1..d3 - те саме, що у формулі (2); δ1 - те саме, що у формулі (6); δ2 - те саме, що у формулі (7); δ3 - те саме, що у формулі (8).

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці січень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=83% τ=744год

θext=−4.7°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−−4.73.39·18.7=19.162 °C | (10) |
| --- | --- | --- |

де θint - температура внутрішнього повітря, див. п. 1; θext - температура зовнішнього повітря, див. п. 1; Rs - загальний опір теплопередачі конструкції, див. п. 1.1.5; hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−−4.73.39·18.7+0.3086=16.913 °C | (11) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1, див. п. 1.1.6.4.

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−−4.73.39·18.7+3.036=−2.96 °C | (12) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2, див. п. 1.1.6.4.

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−−4.73.39·18.7+3.231=−4.383 °C | (13) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3, див. п. 1.1.6.4.

Рисунок 1.2. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (січень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (січень): θext = -4.7 °C, φext = 83 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=412Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (14) |
| --- | --- | --- |

де φint - відносна вологість внутрішнього повітря, див. п. 1; Eв - тиск насиченої водяної пари з внутрішнього боку конструкції, див. п. 1.

|  | eз=0.01φextEз=83·412·0.01=341.96 Па | (15) |
| --- | --- | --- |

де φext - відносна вологість зовнішнього повітря, див. п. 1; Eз - тиск насиченої водяної пари із зовнішнього боку конструкції, див. п. 1.

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.3. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (січень). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

        - Оскільки лінії E та e перетинаються то це свідчить про конденсацію вологи в товщі огороджуючої конструкції (п.4.2.6 та п.4.3.4 ДСТУ Б В.2.6-192:2013). Визначимо місця конденсації згідно з п.4.3.5 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Побудуємо дотичні до  графіку Е з точок ев та ез (рис.1.13).

Лінія розрахункового розподілу парціального тиску водяної пари в товщині конструкції:

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=477.6Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=341.96Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−477.6022.564−0=315.678 мгм2·год | (16) |
| --- | --- | --- |

де pk0, pk1 - парціальний тиск водяної пари в характерній точці конструкції, див. п. 1, 1; Rek1, Rek0 - координата за опором паропроникненню в характерній точці, див. п. 1, 1.

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=477.602−341.963.466−2.564=150.379 мгм2·год | (17) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2 - парціальний тиск водяної пари в характерній точці конструкції, див. п. 1; Rek2 - координата за опором паропроникненню в характерній точці, див. п. 1.

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за січень дорівнює:

|  | Wзп11=10−6τi1−i2=744·315.678−150.379·10−6=0.123 кгм2 | (18) |
| --- | --- | --- |

де τ - тривалість розрахункового місяця в годинах, див. п. 1; i1, i2 - потік водяної пари до або із зони конденсації, див. п. 1.1.6.7.8, 1.1.6.7.8.

        - Кількість вологи, що конденсується в конструкції за січень складає:

|  | Wзп1=Wзп11=0.123=0.123 кгм2 | (19) |
| --- | --- | --- |

де Wзп11 - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.7.8.

Проводимо розрахунок для наступного місяця вологонакопичення.

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці лютий:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=79% τ=672год

θext=−3.6°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−−3.63.39·18.7=19.2 °C | (20) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−−3.63.39·18.7+0.3086=17.051 °C | (21) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−−3.63.39·18.7+3.036=−1.937 °C | (22) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−−3.63.39·18.7+3.231=−3.297 °C | (23) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.4. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (лютий).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (лютий): θext = -3.6 °C, φext = 79 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=452Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (24) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=79·452·0.01=357.08 Па | (25) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.5. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (лютий). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

        - Оскільки лінії E та e перетинаються то це свідчить про конденсацію вологи в товщі огороджуючої конструкції (п.4.2.6 та п.4.3.4 ДСТУ Б В.2.6-192:2013). Визначимо місця конденсації згідно з п.4.3.5 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Побудуємо дотичні до  графіку Е з точок ев та ез (рис.1.13).

Лінія розрахункового розподілу парціального тиску водяної пари в товщині конструкції:

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=520.13Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=357.08Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−520.1282.564−0=299.092 мгм2·год | (26) |
| --- | --- | --- |

де pk0..pk1, Rek1..Rek0 - те саме, що у формулі (16).

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=520.128−357.083.466−2.564=180.762 мгм2·год | (27) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2, Rek2 - те саме, що у формулі (17).

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за лютий дорівнює:

|  | Wзп21=10−6τi1−i2=672·299.092−180.762·10−6=0.0795 кгм2 | (28) |
| --- | --- | --- |

де τ, i1..i2 - те саме, що у формулі (18).

        - Кількість вологи, що конденсується в конструкції за лютий складає:

|  | Wзп2=Wзп21=0.0795=0.0795 кгм2 | (29) |
| --- | --- | --- |

де Wзп21 - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.8.8.

Проводимо розрахунок для наступного місяця вологонакопичення.

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці березень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=74% τ=744год

θext=1°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−13.39·18.7=19.356 °C | (30) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−13.39·18.7+0.3086=17.626 °C | (31) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−13.39·18.7+3.036=2.338 °C | (32) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−13.39·18.7+3.231=1.244 °C | (33) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.6. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (березень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (березень): θext = 1 °C, φext = 74 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=657Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (34) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=74·657·0.01=486.18 Па | (35) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.7. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (березень). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

Оскільки лінії E та e не перетинаються то згідно з п.4.2.5 та п.4.3.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013, конденсація водяної пари в товщині конструкції не відбувається.

      - Знайдемо місяць початку вологонакопичення

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці грудень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=85% τ=744год

θext=−2.5°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−−2.53.39·18.7=19.237 °C | (36) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−−2.53.39·18.7+0.3086=17.188 °C | (37) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−−2.53.39·18.7+3.036=−0.915 °C | (38) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−−2.53.39·18.7+3.231=−2.211 °C | (39) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.8. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (грудень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (грудень): θext = -2.5 °C, φext = 85 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=496Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (40) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=85·496·0.01=421.6 Па | (41) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.9. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (грудень). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

        - Оскільки лінії E та e перетинаються то це свідчить про конденсацію вологи в товщі огороджуючої конструкції (п.4.2.6 та п.4.3.4 ДСТУ Б В.2.6-192:2013). Визначимо місця конденсації згідно з п.4.3.5 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Побудуємо дотичні до  графіку Е з точок ев та ез (рис.1.13).

Лінія розрахункового розподілу парціального тиску водяної пари в товщині конструкції:

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=566.25Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=421.6Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−566.2532.564−0=281.103 мгм2·год | (42) |
| --- | --- | --- |

де pk0..pk1, Rek1..Rek0 - те саме, що у формулі (16).

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=566.253−421.63.466−2.564=160.369 мгм2·год | (43) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2, Rek2 - те саме, що у формулі (17).

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за грудень дорівнює:

|  | Wзп121=10−6τi1−i2=744·281.103−160.369·10−6=0.0898 кгм2 | (44) |
| --- | --- | --- |

де τ, i1..i2 - те саме, що у формулі (18).

        - Кількість вологи, що конденсується в конструкції за грудень складає:

|  | Wзп12=Wзп121=0.0898=0.0898 кгм2 | (45) |
| --- | --- | --- |

де Wзп121 - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.11.8.

Проводимо розрахунок для наступного місяця вологонакопичення.

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці листопад:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=84% τ=720год

θext=1.9°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−1.93.39·18.7=19.386 °C | (46) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−1.93.39·18.7+0.3086=17.738 °C | (47) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−1.93.39·18.7+3.036=3.175 °C | (48) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−1.93.39·18.7+3.231=2.132 °C | (49) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.10. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (листопад).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (листопад): θext = 1.9 °C, φext = 84 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=700Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (50) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=84·700·0.01=588 Па | (51) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.11. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (листопад). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

        - Оскільки лінії E та e перетинаються то це свідчить про конденсацію вологи в товщі огороджуючої конструкції (п.4.2.6 та п.4.3.4 ДСТУ Б В.2.6-192:2013). Визначимо місця конденсації згідно з п.4.3.5 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Побудуємо дотичні до  графіку Е з точок ев та ез (рис.1.13).

Лінія розрахункового розподілу парціального тиску водяної пари в товщині конструкції:

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=768.75Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=588Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−768.7552.564−0=202.124 мгм2·год | (52) |
| --- | --- | --- |

де pk0..pk1, Rek1..Rek0 - те саме, що у формулі (16).

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=768.755−5883.466−2.564=200.393 мгм2·год | (53) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2, Rek2 - те саме, що у формулі (17).

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за листопад дорівнює:

|  | Wзп111=10−6τi1−i2=720·202.124−200.393·10−6=0.001246 кгм2 | (54) |
| --- | --- | --- |

де τ, i1..i2 - те саме, що у формулі (18).

        - Кількість вологи, що конденсується в конструкції за листопад складає:

|  | Wзп11=Wзп111=0.001246=0.001246 кгм2 | (55) |
| --- | --- | --- |

де Wзп111 - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.12.8.

Проводимо розрахунок для наступного місяця вологонакопичення.

      - Розрахунок вологонакопичення в місяці жовтень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=77% τ=744год

θext=8.1°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−8.13.39·18.7=19.596 °C | (56) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−8.13.39·18.7+0.3086=18.513 °C | (57) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−8.13.39·18.7+3.036=8.938 °C | (58) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−8.13.39·18.7+3.231=8.253 °C | (59) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.12. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (жовтень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (жовтень): θext = 8.1 °C, φext = 77 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=1081Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (60) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=77·1081·0.01=832.37 Па | (61) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.13. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (жовтень). На графіку лінія сіра  - розподіл температури (t), синя - графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона - допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації  пари (e), зелена - допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

Оскільки лінії E та e не перетинаються то згідно з п.4.2.5 та п.4.3.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013, конденсація водяної пари в товщині конструкції не відбувається.

      - За проведеними розрахунками встановлено, що в даній конструкції процес конденсації водяної пари відбувається з місяця листопад до місяця лютий. В інші місяці відбувається випаровування вологи, що сконденсувалась.

      - Розрахунок вологовіддачі в місяці березень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=74% τ=744год

θext=1°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−13.39·18.7=19.356 °C | (62) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−13.39·18.7+0.3086=17.626 °C | (63) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−13.39·18.7+3.036=2.338 °C | (64) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−13.39·18.7+3.231=1.244 °C | (65) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.14. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (березень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (березень): θext = 1 °C, φext = 74 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=657Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (66) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=74·657·0.01=486.18 Па | (67) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.15. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (березень)

Лінія падіння парціального тиску водяної пари в товщині конструкції (п. 4.3.12 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=723.31Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=486.18Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−723.312.564−0=219.848 мгм2·год | (68) |
| --- | --- | --- |

де pk0..pk1, Rek1..Rek0 - те саме, що у формулі (16).

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=723.31−486.183.466−2.564=262.893 мгм2·год | (69) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2, Rek2 - те саме, що у формулі (17).

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за березень дорівнює:

|  | Wзп1=10−6τi1−i2=744·219.848−262.893·10−6=−0.03203 кгм2 | (70) |
| --- | --- | --- |

де τ, i1..i2 - те саме, що у формулі (18).

      - Розрахунок вологовіддачі в місяці квітень:

        - Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря для міста Київ (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

φext=66% τ=720год

θext=9°С;

        - Температура в площинах на межі шарів :

|  | θ0=θint−θint−θextRs1hsi=20−20−93.39·18.7=19.627 °C | (71) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2).

|  | θ1=θint−θint−θextRs1hsi+R1=20−20−93.39·18.7+0.3086=18.625 °C | (72) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R1 - те саме, що у формулі (11).

|  | θ2=θint−θint−θextRs1hsi+R2=20−20−93.39·18.7+3.036=9.775 °C | (73) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R2 - те саме, що у формулі (12).

|  | θ3=θint−θint−θextRs1hsi+R3=20−20−93.39·18.7+3.231=9.141 °C | (74) |
| --- | --- | --- |

де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (10); hsi - те саме, що у формулі (2); R3 - те саме, що у формулі (13).

Рисунок 1.16. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (квітень).

Графік розподілу температур див. рис. 1.16

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013

Розрахункові умови для визначення тиску насиченої водяної пари:

Відповідно до п. Б.1.2.1 та Б.1.2.2 ДСТУ Б В.2.6-192:2013 приймаємо:

- для внутрішнього повітря: θint = 20 °C, φint = 55 %.

- для зовнішнього повітря (квітень): θext = 9 °C, φext = 66 %.

Згідно з п. Б.1.2.3 та таблицею Б.1 за температурою відповідного повітря визначаємо Eв та Eз — парціальні тиски насиченої водяної пари; відносну вологість використовуємо далі для визначення фактичних тисків e за формулами (6) та (7):

Eв=2340Па

Eз=1148Па

        - Визначимо парціальний тиск  водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | eв=0.01φintEв=55·2340·0.01=1287 Па | (75) |
| --- | --- | --- |

де φint, Eв - те саме, що у формулі (14).

|  | eз=0.01φextEз=66·1148·0.01=757.68 Па | (76) |
| --- | --- | --- |

де φext, Eз - те саме, що у формулі (15).

        - Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013).

Рисунок 1.17. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (квітень)

Лінія падіння парціального тиску водяної пари в товщині конструкції (п. 4.3.12 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

pk0=eв=1287Па Rek0=0м2·год·Памг

pk1=1208.99Па Rek1=2.56м2·год·Памг

pk2=eз=757.68Па Rek2=3.47м2·год·Памг

Кількість зон конденсації - 0 шт. Кількість площин конденсації - 1 шт

        - Кількість водяної пари, що надходить до першої зони(площини) конденсації з сторони приміщення визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

        - Кількість водяної пари, що надходить до зони(площини) №1 конденсації визначаємо згідно з табл.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | i1=pk0−pk1Rek1−Rek0=1287−1208.9932.564−0=30.424 мгм2·год | (77) |
| --- | --- | --- |

де pk0..pk1, Rek1..Rek0 - те саме, що у формулі (16).

Кількість водяної пари, що виводиться із зони(площини) №1 назовні

|  | i2=pk1−pk2Rek2−Rek1=1208.993−757.683.466−2.564=500.347 мгм2·год | (78) |
| --- | --- | --- |

де pk1, Rek1 - те саме, що у формулі (16); pk2, Rek2 - те саме, що у формулі (17).

Отже кількість вологи, що конденсується в зоні/площині №1 за квітень дорівнює:

|  | Wзп1=10−6τi1−i2=720·30.424−500.347·10−6=−0.3383 кгм2 | (79) |
| --- | --- | --- |

де τ, i1..i2 - те саме, що у формулі (18).

      - Зведемо результати розрахунку вологонакопичення та випаровування вологи з товщі конструкції протягом року у таблицю:

Таблиця №1.3. Річний баланс вологи в товщі огороджуючої конструкції будинку

| Місяць | К-ть вологи, що сконденсувалася, кг/м2 | К-ть вологи, що випарувалась, кг/м2 |
| --- | --- | --- |
|  | В зоні конденсації 1 | В зоні конденсації 1 |
| листопад | 0.0012 | 0 |
| грудень | 0.0898 | 0 |
| січень | 0.1230 | 0 |
| лютий | 0.0795 | 0 |
| березень | 0 | 0.0320 |
| квітень | 0 | 0.3383 |

      - Оцінімо збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції  у якому може відбуватися конденсація вологи за холодний період року.

Зволоження відбувається в шарі №2 (Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=30 кг/м3)

|  | Wзп1=Wзп111+Wзп121+Wзп11+Wзп21=0.001246083+0.0898257+0.1229826+0.0795177=0.2936 кгм2 | (80) |
| --- | --- | --- |

де Wзп111 - те саме, що у формулі (55); Wзп121 - те саме, що у формулі (45); Wзп11 - те саме, що у формулі (19); Wзп21 - те саме, що у формулі (29).

Випаровування з шару №2 (Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=30 кг/м3)

|  | Wлп1=Wлп31+Wлп41=0.0320256+0.3383451=0.3704 кгм2 | (81) |
| --- | --- | --- |

де Wлп31, Wлп41 - кількість вологи, що випаровується з конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1, 1.

Приріст вологи в шарі №2 (Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=30 кг/м3) визначаємо відповідно до п. 4.2.11 та п. 4.3.9 ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

|  | Δw1=100Wзп1d2ρ2=0.2936·1000.12·110=2.224 % | (82) |
| --- | --- | --- |

де Wзп1 - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.18; d2 - те саме, що у формулі (2); ρ2 - густина матеріалу шару конструкції, див. п. 1.

Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу визначаємо згідно з табл. 5 ДБН В.2.6-31:2021:

|  | Δwд=2.5% | (83) |
| --- | --- | --- |

      - Оскільки:

Δw1=2.22% < Δwд=2.5%

то умова (1)  ДСТУ Б В.2.6-192:2013 - виконується.

      - Кількість накопиченої в товщі огороджувальної конструкції вологи, що сконденсувалася за зимовий період:

|  | Wзп=Wзп1=0.2936=0.2936 кгм2 | (84) |
| --- | --- | --- |

де Wзп1 - те саме, що у формулі (82).

      - Кількість вологи, що випарувалась з огороджувальної конструкції за період вологовіддачі року:

|  | Wлп=Wлп1=0.3704=0.3704 кгм2 | (85) |
| --- | --- | --- |

де Wлп1 - кількість вологи, що випаровується з конструкції за розрахунковий місяць, див. п. 1.1.6.18.

      - За результатами помісячного балансу вологи по кожній зоні:

баланс вологи в усіх зонах є від'ємним або дорівнює нулю, тому умова (2) ДСТУ Б В.2.6-192:2013 виконується.